Tomaszów Mazowiecki, dnia ……………………… r.

Do Zainteresowanych

Numer referencyjny: WRIK.271.1.29.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00197687/01 z dnia 2022-06-07

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00222559/01 z dnia 2022-06-24

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I WNIOSKI

W imieniu Zamawiającego - Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki postępując zgodnie             z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy odpowiedzi na zadane w dniach 23 – 25 czerwca 2022 r. pytania i wnioski do przedmiotowego zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępniamy, bez ujawniania źródła zapytania, na stronach internetowych prowadzonego postępowania.

Zestaw nr 2 z dnia 23.06.2022 r.

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia budowy bieżni okrężnej oraz boiska wielofunkcyjnego, opis nawierzchni poliuretanowej zamieszczonej w projekcie, opisane jak poniżej, ograniczają możliwość wzięcia udziału w przetargu.

Cyt. „ 2.2. BIEŻNIA

2.2.1. NAWIERZCHNIA

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH: nawierzchnia powinna posiadać parametry techniczne mieszczące się w podanych poniżej przedziałach:

| Grubość całkowita [mm] | min. 13,0 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50 - 0,90 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 56 - 78 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37 - 39 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7 – 2,2 |
| Tarcie (TRRL) | 65-70 |

Zamawiający ogłaszając postępowanie posłużył się parametrami oraz wymaganymi dokumentami nawierzchni w taki sposób, że ograniczył się do jednego  konkretnego produktu ELTAN S/E firmy Interchemol. W ten sposób opisując nawierzchnię poliuretanową uniemożliwia konkurencję, czego dowodem SA zapisy projektu określające wymagania dla nawierzchni poliuretanowej. Zgodnie z obowiązującym Prawem zamówień publicznych oraz aktualnym orzecznictwem KIO wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu nawierzchni poliuretanowej szwajcarskiego producenta, firmy Conica AG.

Czy Zamawiający dokona zmiany parametrów technicznych nawierzchni, mieszczących się              w przedziałach opisanych poniżej, poświadczonych stosownymi dokumentami:

Parametry nawierzchni:

1.	Grubość: 					min. 13 mm

2.	Wytrzymałość na rozciąganie:		0,50 – 0,90 Mpa

3.	Wydłużenie przy rozciąganiu:		43 – 78 %

4.	Współczynnik tarcia: 				52 – 70 (TRRL)

5.	Odkształcenie pionowe 23°C:		1,7 – 2,2

6.	Pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C:	37 – 39

Nawierzchnia jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych nie jest większa niż opisana w tabeli poniżej:

| parametr | wartości w mg/l |
| --- | --- |
| DOC - po 24 godzinach | ≤ 46 |
| ołów (Pb) | ≤ 0,001 |
| kadm (Cd) | ≤ 0,0002 |
| chrom (Cr) | ≤ 0,001 |
| chrom VI (CrVI) | < 0,008 |
| rtęć (Hg) | ≤ 0,001 |
| cynk (Zn) | ≤ 0,56 |
| cyna (Sn) | ≤ 0,02 |

Ze względu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych z udziałem publiczności w obrębie bieżni, nawierzchnia posiada klasyfikację ogniową mion. Cfl - s2

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

1.	Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymagalnej grubości na bieżnię.

2.	Certyfikat World Athletics Class 1 dla obiektu wykonanych w Europie z oferowanego Systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubości nawierzchni bieżni.

3.	Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics, potwierdzający określone i wymagane przez World Athletics, parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry.

4.	Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający niewyszczególnione powyżej cechy.

5.	Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

6.	Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.

7.	Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.

8.	Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

9.	Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

10.	Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.

Odpowiedź:

Pytanie 2:

Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy budowie obiektów sportowych jak opisane w projekcie, uważamy że opis nawierzchni dla boiska wielofunkcyjnego raz że ogranicza konkurencję mało tego, opisuje nawierzchnię boiska na złej nie stosowanej do tego typu obiektów nawierzchni.

Cyt. „2.4. BOISKO WIEOLOFUKCYJNE

2.4.1. NAWIERZCHNIA

Zastosowano nawierzchnie poliuretanową jak dla bieżni okólnej.

2.4.2. PODBUDOWA

Zastosowano podbudowę jak dla bieżni okólnej.”

Opis nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest taki sam jak dla bieżni czego się nie robi. Nawierzchnia typu sandwich stasowana jest na bieżnię lekkoatletyczne. Nawierzchnie przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjne to natrysk lub 2s. Równie z jeśli chodzi                  o podbudowę boiska powinna być zastosowana warstwa elastyczna ET dla bezpieczeństwa głównych użytkowników w tym przypadku dzieci.

Prosimy zatem o zmianę podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o parametrach opisanych poniżej.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu „2S” o łącznej grubości 16mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubości 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET układana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwę użytkową stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypełniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, górna warstwa – również – 8 mm.

Nawierzchnia musi posiadać parametry nie gorsze GS (mieszczące się w przedziale) niż opisane w tabeli:

Grubość nawierzchni				16 mm – 16,5 mm

Wytrzymałość na rozciąganie		0,58 – 0,62 MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu:	56% - 58%

Odkształcenie pionowe w temp. 23°C	1,2 – 1,4 mm

Tłumienie energii w temp. 23°C		39% - 41%

Poślizg (EN 13036 – 4)

- Nawierzchnia sucha				88 – 90

- Nawierzchnia mokra			55 – 57

Odporność na ścieranie			1,35 – 1,40 g

Nawierzchnia musi być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych musi mieścić się w granicach opisanych w tabeli poniżej:

| parametr | wartości |
| --- | --- |
| DOC – po 24 godzinach | ≤ 7,0 mg/l |
| ołów (Pb) | < 1,0 µg/l |
| kadm (Cd) | < 0,2 µg/l |
| chrom (Cr) | < 1,0 µg/l |
| rtęć (Hg) | < 1,0 µg/l |
| cynk (Zn) | 0,12 mg/l |
| cyna (Sn) | < 0,02 mg/l |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

a)	Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,

b)	Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni,

c)	 Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,

d)	Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z  potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

e)	Aktualny certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry                               w koszykówkę.

f)	Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne.

g)	Badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

W/w Dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

PODBUDOWA:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i pprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Przekrój przez budowę:

- grunt rodzimy

- piasek

- kliniec łamany  - kruszywo frakcji 31,5 – 61,5  mm

- kliniec łamany – kruszywo frakcji 4 – 31,5 mm

- miał kamienny frakcja 0 – 4 mm

- warstwa nośna „elastyczna” ET – przepuszczalny podkład elastyczny:

granulat i scier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubość

całkowita podkładu: 3,5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa grubości 1,6 cm

ET – wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej” grubości 3,5 cm:

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1 – 4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawionych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek op wartości max 1,0%.

UWAGA

1.	Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

2.	Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania                         i Polskich Norm.

3.	W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

4.	Wszelkie kopiowanie powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r.)

5.	Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlana                   i polskimi normami.

Odpowiedź:

Zestaw nr 3 z dnia 24.06.2022 r.

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej spełniającej poniższe parametry:

Grubość całkowita [mm] min. 13,0 –

Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] 0,99MPa

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 56 – 78

Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] 37 – 39

Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] 1,7 – 2,2–

Tarcie (TRRL) 60

Odpowiedź:

Pytanie 2:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Pytanie 3:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zakres robót musi być zgodny z projektem budowlanym.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, ze termin zakończenia inwestycji to termin zgłoszenia do odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Pytanie 8:

Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający we wzorze umowy przewidział możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie za zgodą drugiej strony. Dotyczy to również cesji wynagrodzenia jako prawa wykonawcy. Zatem w przypadku złożenia wniosku o cesję na etapie realizacji zamówienia Zamawiający będzie podejmował odpowiednią decyzję. Jednocześnie należy zauważyć, iż zasadą jest, że wykonawca dokonuje płatności na rzecz zgłoszonych podwykonawców. Wynika to min. z zapisów wzoru umowy dotyczących podwykonawstwa: sposobu rozliczeń pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, obowiązków w zakresie dokumentów składanych wraz z fakturą oraz sankcji z tym związanych.

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU bieżni ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź:

Zestaw nr 4 z dnia 25.06.2022 r.

Pytanie 1:

Projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU w sposób niezgodny ze standardami w branży oraz wytycznymi World Athletics (wcześniej IAAF) a opis parametrów odpowiada konkretnej nawierzchni, co powoduje uniemożliwienie konkurencji. Takie postępowanie nie powinno mieć miejsca w świetle procedowania postępowania w ramach ustawy pzp.

Projekt podaje:

Ww. wymagania są niezgodnie z wytycznymi World Athletics (obowiązujące na całym świecie wytyczne dla nawierzchni lekkoatletycznych). WA-World Athletics (wcześniej IAAF) - jedyna na świecie jednostka upoważniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych) teraz WA (World Athletic), których spełnienie skutkuje wydaniem certyfikatu WA/IAAF PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat WA dla nawierzchni).

Poniżej przedstawiamy porównanie poszczególnych parametrów tj. 3 kolumny:

- pierwsza kolumna – parametry wg projektu

- druga kolumna – parametry wg World Athletics (WA)/IAAF

- trzecia kolumna – parametry oferowanej nawierzchni wg wyników badań na zgodność z wymogami WA

| parametr | wartość wymagana wg projektu | wartość wymagana wg WA (World Athletics)/ IAAF | wartość przykładowej oferowanej nawierzchni PU typu SANDWICH |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 0,50-0,90 | ≥ 0,5 | 0,99 |
| Wydłużenie, [%] | 56-78 | ≥ 40 | 64 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)[%] | 37-39 | 35-50 | 37 |
| Odkształcanie pionowe 23 st. C) [mm] | 1,7-2,2 | 0,6-2,5 | 1,9 |
| Tarcie (TRRL) | ≥ 40 | ≥ 0,5 (TRRL) ≥ 47 (PTV) | 0,64 60 |

Powyższe dowodzi, że wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są niezgodne z wytycznymi WA. Chodzi szczególnie o parametry:

1) wytrzymałość na rozciąganie – projekt podaje przedział 0,50-0,90 Mpa, co jest niezgodne        z wytycznymi WA, które określa min. 0,50 Mpa – to powoduje, że projekt uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni posiadającej lepszą wartość dla tego parametru tj. powyżej 0,90 Mpa. Takie ograniczenie jest niczym obiektywnym nieuzasadnione.

2) tarcie (TRRL) – projekt podaje przedział 65-70, co jest błędne ponieważ w jednostkach TRRL wartość jest inna tj. znacznie mniejsza a określany w jedn. PTV ma inne wartości. WA określa tarcie (współczynnik tarcia) w TRRL na minimum 0,5 a opór a PTV minimum 47.

Informujemy, że jeśli wg wyników badań (przeprowadzonych przez licencjonowane przez WA/IAAF laboratorium) będą spełnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat WA/IAAF (Product Certificate), który jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na każdym stadionie lekkoatletycznym na całym świecie.

Powyższe argumenty dowodzą, że projekt manipuluje wartościami parametrów normy i wprowadza wymagane przedziały w sprzeczności z aktualną normą i standardami WA/IAAF.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi                           tj. Instytutem Sportu

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu o gr. 13 mm posiadającej parametry zgodne z wytycznymi WA i adekwatnie do projektu posiadającej parametry podane w ostatniej kolumnie ww. tabeli i posiadającej wymagane w projekcie dokumenty.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z standardami WA/IAAF.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU                         a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak              i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę                                i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym                       z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak                            i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Pytanie 2:

Wnosimy o dodanie do umowy (§7 ust. 3) niezbędnego kolejnego ppkt 10) o treści:

Wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi,

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku. Możliwe zmiany umowy zostały szczegółowo wskazane §7 wzoru umowy. Przesłanki wnioskowane powyżej wpisują się w warunki zmiany określone w §7 ust. 3 pkt 1. Zawracamy uwagę na sformułowanie ,,w szczególności”. Należy mieć jednak na względzie, iż okoliczności uzasadniające zmianę umowy w oparciu o w/w przesłankę muszą mieć charakter nadzwyczajny, zgodnie z warunkami §7 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie przedmiary mają jedynie pomocniczy charakter i nie opisują przedmiotu zamówienia, co podkreślono w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i zrealizować cały zakres objęty projektem. Zamawiający w SWZ wskazał hierarchię ważności poszczególnych elementów SWZ i dokumentacji projektowej oraz określił ryzyka wykonawcy związane z przyjętą ryczałtowa formą wynagrodzenia.

Pytanie 4:

W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zasady waloryzacji wynagrodzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 5:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego                          i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się drogą gminną, utwardzoną płytami typu jomb, o szerokości 5 m, a następnie 4 m. W końcowym fragmencie dojazd odbywa się drogą gruntową o szerokości ok. 4 m. W bezpośrednim pobliżu znajdują się budynki jednorodzinne. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni w wyniku np. transportu materiałów             i urządzeń, pracy sprzętu, obsługi budowy, wykonawca zobowiązany będzie do naprawy nawierzchni i wymiany uszkodzonych płyt oraz doprowadzenia drogi gruntowej do stanu poprzedniego. Wzór umowy zawiera informacje, co do odpowiedzialności wykonawcy związanej z ewentualnymi szkodami.

Pytanie 6:

Jaką kwotę można maksymalnie zafakturować w 2022 roku?

Odpowiedź:

Kwota przeznaczona w budżecie miasta na rok 2022 wynosi 992.000 zł. Natomiast ostateczna wartość środków będzie wynikać z ceny złożonej oferty oraz harmonogramu jaki zostanie opracowany przed podpisaniem umowy. Harmonogram zostanie opracowany na zasadach określonych w SWZ i załącznikach.

Pytanie 7:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował w dniu 07 czerwca 2022 r. o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie procedowanego zamówienia na bieżącym etapie. Przedmiotowa informacja  została udostępniona na stronach internetowych postępowania BIP oraz na miniPortalu.

Zestaw nr 5 z dnia 29.06.2022 r.

Pytanie 1:

Co kryje się pod pozycją nr 94. w przedmiarze do Etapu 1. - "Obniżenie zwierciadła wody gruntowej"? 
Chodzi o roboty geotechniczne czy chodzi o system drenażu wokół boiska? 
W kosztorysie sanitarnym jest punkt 2.4 "Instalacja drenarska boiska", wiec rozumiem, że chodzi tutaj o roboty budowlane/geotechniczne mające na uwadze obniżenie zwierciadła wody gruntowej?

Z poważaniem