Tomaszów Mazowiecki, dnia 07.07.2022 r.

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

**Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00220186/01 z dnia 2022-06-23**

**ID - miniportal: 142670ad-2309-4321-920b-367c6a0d8864**

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą**: Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.**

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**PYTANIA NR 6 (WPŁYW 06.07.2022 r., godz. 08:36)**

1.     Wnosimy o zmianę wykonania technologii tynków wewnętrznych z tynku mineralnego na bazie wapna na tynk gipsowy. Z naszego doświadczenia wynika, że tynki mineralne na bazie wapna lepiej nadają się jako tynki wierzchnie. Zastosowanie ich jako tynk bazowy skutkować może reklamacjami i uciążliwościami dla Zamawiającego i Użytkownika obiektu.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza do wyceny oraz do zastosowania tynk gipsowy.

2. W części dotyczącej opisu systemu ocieplenia widnieją następujące wymagania dotyczące zaprawy klejowej:

"przyczepność zaprawy do betonu (MPa):

w stanie powietrzno-suchym

≥ 1,5

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia

≥ 1,0

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia

≥ 1,5"

Wg naszej wiedzy żadna z zapraw dostępnych na rynku nie spełnia powyższych właściwości. Wnosimy o zmianę powyższych wartości na następujące:

w stanie powietrzno-suchym

≥ 0,25

 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia

 ≥ 0,08

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia

≥ 0,25

Są to minimalne wymogi, które musi spełnić każdy klej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza wymagania zaprawy klejowej o minimalnych poniższych wartościach:

|  |  |
| --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 0,25 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,08 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 0,25 |

3. Prosimy o zmianę wymogu odporności na uderzenie po starzeniu w części dotyczącej systemu ocieplenia z 50 J na 15 J przy zachowaniu pozostałych parametrów. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności producentów bez uszczerbku dla jakości elewacji.

**ODPOWIEDŹ:**

Do wyceny należy przyjąć i zastosować system ocieplenia o wymogu odporności na uderzenie po starzeniu minimum 15 J. Pozostałe parametry bez zmian.

**Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.**