| Numer warstwy |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Geneza |  | Qpf | Qpf |
| Opis litologiczny i rodzaj gruntu |  | Grunt rodzimy niespoisty: piasek rzeczny drobny, beżowy, mało wilgotny, wilgotny, nawodniony | Grunt rodzimy niespoisty: piasek rzeczny średni i gruby, żółtoszary, mokry i nawodniony |
| Symbol gruntów spoistych wg PN-81/B-03020 |  | --------- | ---------- |
| Cechy wskaźnikowe | ID | 0,38 | 0,58 |
|  | IL | ------- | -------- |
| Parametry wyznaczone na podstawie cech wskaźnikowych z PN-81/B- 03020 | ζ (t/m3) | 1,85 | 2,00 |
|  | φ (o) | 30 | 34 |
|  | Cu (Kpa) | 0 | 0 |
|  | Mo ----- M (MPa) | 50 ------- 63 | 105 ---------- 117 |
|  | E0 (MPa) | 38 | 90 |
|  | Wn (%) | 22 | 24 |
|  | Ym | 1 +- 0,10 | 1+- 0,10 |