
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim / STWIOR
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH




INWESTOR:
Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16; 97–200 Tomaszów Mazowiecki

OPRACOWANIE:
Artur Cebula Anna Kunkel Architekci
Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13; 05–152 Czosnów

mgr inż. arch.
Artur Cebula
nr upr.: 131/SWOKK/2011


mgr inż. arch.
Anna Kunkel

Branża: 
Zagospodarowanie terenu, Budowlana, Sanitarna, Elektryczna
Kody CPV: 
45000000-7
Roboty budowlane



45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2 
Roboty w zakresie kształtowania parków


45112710-5
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5
Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria obiektu budowlanego : 
VIII 
data i miejsce opracowania : 
Warszawa, 14.08.2023
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim / STWIOR
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

SPIS TREŚCI

BH.00.00.00
– Wymagania ogólne








 3
B.01.00.00 
– Przygotowanie terenu pod budowę





19
B.02.00.00 
– Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej 
28
B.03.00.00 
– Roboty w zakresie instalacji budowlanych 



35
B.04.00.00 
– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

41
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim / STWIOR
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

BH.00.00.00 : WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas prac związanych z rewitalizacją Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowieckim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zle​caniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla po​szcze​gólnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
BH.00.00.00
– Wymagania ogólne







 
B.01.00.00 
– Przygotowanie terenu pod budowę






B.02.00.00 
– Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

B.03.00.00 
– Roboty w zakresie instalacji budowlanych
B.04.00.00 
– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).
Beton, tworzywo uzyskiwane przez połączenie cementu ze żwirem oraz domieszką wody. Służy do wytwarzania elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemyśle. W warunkach silnego narażenia na korozję stosuje się betony kwasoodporne, zawierające więcej związków krzemu lub dodatek żywic syntetycznych.

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Bryła korzeniowa – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny
Budynek, budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na przechowywanie surowców, wyrobów w warunkach eliminujących niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowie​dzial-ność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub płyt drew​nianych wykorzystywana przy produkcji elementów betonowych, również przy wznoszeniu konstrukcji betonowych (żelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich kształtów układanej masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie świeżo zalanego betonu, aż do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzu​pełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na pewnej wysokości.
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót;

Dźwigar, element konstrukcyjny w kształcie belki działający na zginanie, wykonany z te​owni​ków, dwuteowników, ceowników (dźwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub krato​wnicy (dźwigar złożony), niekiedy na dźwigary stosuje się również cegły, drewno, żelbet, strunobeton i inne.
Fundament, element budowlany przekazujący na podłoże gruntowe ciężar własny i obcią​żenia (budowli, maszyn lub urządzeń).

Fundament zakłada się w sporządzonym wcześniej odpowiednim wykopie, stosując specjalny podkład w postaci warstwy piasku, w celu równomiernego rozłożenia nacisku na podłoże. Ze względu na ukształtowanie fundamentów rozróżnia się m.in.: stopowe, ławowe, płytowe, blokowe, skrzyniowe, studniowe, palowe.
Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nie​ciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplasty​cznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakte​ryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.
Instalacja kanalizacyjna – zespół przewodów i przyborów służący do odprowadzenia nieczystości i wód zużytych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna – instalacja wodociągowa i kanalizacyjna służąca do dopro​wa​dze​nia wody i odprowadzenia nieczystości.

Instalacja wodociągowa – zespół rurociągów i urządzeń służących do dostarczania wody odpowiadającej warunkom jakości wody do picia.

Instalacje sanitarne – zespół instalacji służący do utrzymania stanu sanitarnego i mikroklimatu w budynku.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego
Izolacja, warstwa utrudniająca określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (u​kła​dów). Roz​różnia się izolacje: elektryczną, wykonaną z materiałów elektroizolacyjnych, zapobiegającą prze​pływowi prądu niepożądaną drogą (np. na przewodach, kablach, częś​ciach maszyn elektry​cznych); akustyczną (dźwiękochłonną), obniżającą nadmierne natę​że​nie dźwięków lub tłumiącą dźwięki niepożądane - hałasy; cieplną (termiczną), wykonaną z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat, zapobie​gają​cą niepożądanym wymianom ciepła, stoso​wa​ną w bu​dyn​kach mieszkalnych, chłodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.; prze​ciw​korozyjną, w postaci powłok ochron​nych nanoszonych na metalowe części budowli, insta​lacji w celu ich zabez​pieczenia przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych oraz prze​ciw​wilgociową, np. w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabez​pie​czającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania  ścieków
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja 1. określony układ elementów połączonych w pewną całość, budowa, struktura. 2. łączenie elementów, budowanie, tworzenie określonej struktury.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama​wia​jącego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofa​zo​wym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspól​nej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielo​fazo​wych.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
Nadzór konserwatorski – Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, wykonujący funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi to​le​ran​cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

Odwodnienie – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Plac budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

Prace konserwatorskie – ogół działań konserwatorskich niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.
Program prac konserwatorskich – dokument opracowany przez konserwatora dzieł sztuki zgodnie z Ustawą o „Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r (Dz.U.162 p.1568) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe – zespół czynności technicznych i techno​logi​cznych, powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu wilgotności higro​skopijnej lub porównywalnej – zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotności masowej), umożliwiających prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniających właściwą eksploatację.
Schody, konstrukcja budowlana, której zadaniem jest powiązanie komunikacyjne różnych poziomów (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejścia do budynku) w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. Schody składają się zwykle z po​chyłych biegów zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielających poszczególne biegi spo​czników i poręczy. Schody mogą być wykonywane z drewna, kamienia, żelbetu lub stali.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy

Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w ob​wo​dy elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpie​czenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Tynk, warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, ochrony przed ogniem (np. łatwopalnych części drewnianych) oraz nadania fragmentom budowli estetycznego wyglądu. Rozróżnia się: tynk surowy (tzw. rapówkę) - jednowarstwowy, nie wyrównany, tynk zwykły - dwu- lub trójwarstwowy, wyrównany, oraz tynk szlachetny (np. stiuk, sztablatura) - trójwarstwowy, złożony z obrzutki tynkowej, narzutu tynkowego i zewnętrznej warstwy z zapraw szlachetnych. Obecnie w budownictwie stosuje się również tzw. tynk suchy w postaci cienkich płyt gipsowych podklejonych papierem, przymocowanych do ścian gipsową zaprawą.
Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit.
Wiązar, element nośny więźby, w kształcie trójkąta złożonego z pary skośnych krokwi i belki poprzecznej, tzw. tramu. Więzar ustawia się równolegle, zwykle w odstępach ok. 1 m, w niektórych typach dachów krzyżują się ze sobą.
Wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w stanie równowagi
Wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy suchego materiału
Wentylacja zespół przewodów i urządzeń służący do wymiany powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Wentylacja  grawitacyjna – wymiana powietrza w pomieszczeniach wykorzystująca zjawisko różnicy ciężarów właściwych powietrza o różnych temperaturach lub wiatr.

Wentylacja mechaniczna – wymiana powietrza w pomieszczeniach przy użyciu urządzeń mechanicznych – wentylatorów.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie z normą BN – 77/8931-12.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
Zbrojenie, w budownictwie wkładki (stalowe pręty, druty) umieszczone w elementach i konstru​kcjach żelbetowych dla nadania im wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie.

Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.
Żelbet, beton zbrojony wkładkami stalowymi (prętami, linami, siatką itp.) w miejscach występo​wania naprężeń rozciągających, przekraczających wytrzymałość samego betonu. Żelbet powstaje przez zalanie mieszanką betonową szkieletu zbrojenia zmontowanego w deskowaniach. Po stę​żeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcję żelbetową lub element budowlany. Do zalet żelbetu za​licza się: ogniotrwałość, znaczną odporność na obciążenia stałe i zmienne, dużą trwałość, mo​żliwość wykonania konstrukcji o dowolnym kształcie. Za główne wady uważa się duży ciężar i tru​dności w zmienianiu kształtów wykonanej konstrukcji. Żelbet jest obecnie jednym z głównych materiałów budowlanych, stosowanych w budownictwie i inżynierii w postaci monolitycznej (po wykonaniu na miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, budowli hydrotechnicznych, silosów, wysokich kominów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku​mentacją projektową i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ​rzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz eg​zem​plarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowie​dzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i u​trwa​li na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waż​ności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontra​ktowych, a o ich wykryciu powinien natych​miast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele​mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a róż​nice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją proje​ktową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpie​cze​nia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie​czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozor​ców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic infor​ma​cyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą u​trzy​mywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabez​pieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Zabezpieczenie drzewostanu na czas wykonywania robót

· W bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów wszystkie prace ziemne należy wyko​ny​wać ze szczególną ostrożnością. Drzewa i krzewy znajdujące się bezpo​średnio w są​siedztwie prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed uszko​dzeniami mechani​czny​mi. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie odkopywać systemów korzenio​wych drzew i krzewów, a w przypadku takiej konieczności prace należy przeprowadzić rę​cznie, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej, następnie jak najszybciej zakończyć zapla​nowane roboty i ponownie obsypać bryłę korzeniową ziemią żyzną. Niedopu​szczal​ne jest aby bryła korze​niowa pozostawała odkryta przez dłuższy czas w trakcie prowa​dze​nia robót. Należy zwrócić szczególną uwagę aby po zakończeniu prac nie przykrywać korzeni drzew warstwą ziemi ponad aktualny poziom (maksymalna różnica poziomu +/- 10 cm).


· Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynko​wa​nym miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do zabez​pieczenia drzewa. Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią.

· W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosfery​cznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, w przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa.

· W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozo​stawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą.

· Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew.

· Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z gruzu oraz resztek materiałów budowlanych, a zabezpieczenia roślinności usunąć.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do:

· utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;

· podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację obiektów oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

· materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia
· nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;

· wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko;

· materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;

· jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający;

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez​pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą​dzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim prze​wo​zie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wyko​nawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowie​dnich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w za​do​walającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco​we oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł​nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane doku​men​ty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo​rato​ryj​nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zama​wia​jącemu.

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.

2.1.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z in​nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub od​wiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawia​ją​ce​go.

2.1.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiają​cego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

2.1.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią​zu​jącymi na danym obszarze.

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu spra​w​dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie pod​stawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przy​padku, gdy Za​mawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

2.2.1. Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

2.2.2. Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwór​ni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te​renu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zama​wia​jący zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zo​stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zama​wia​jącego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mate​riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swo​im zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko​rzy​stnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z o​fer​tą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku usta​leń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawia​jącego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z za​sa​dami okre​ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w ter​mi​nie prze​wi​dzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wyko​nania robót ma być utrzy​mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wyko​nawca do​starczy Zamawia​jącemu kopie doku​men​tów potwierdzających dopuszcze​nie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane prze​pisami. Jeżeli dokumentacja pro​je​ktowa lub ST przewidują możliwość warian​towego użycia sprzętu przy wykony​wanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zama​wiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akce​ptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwa​ran​tujące zachowania warun​ków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie​do​puszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych ma​teriałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa​dami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w ter​mi​nie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopu​szczone przez Zamawia​jącego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko​wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto​sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wyma​ga​niami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawia​jącego. Wykonawca ponosi odpo​wiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna​czenie wysokości wszystkich ele​men​tów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określo​nymi w dokumentacji projektowej lub przeka​zanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyz​naczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro​bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro​jektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zama​wiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko​wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

6.1.2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.1.3. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wyko​nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

6.1.4. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę​sto​tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga​niami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urzą​dze​nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykali​bro​​wane i odpo​wiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zama​wiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo​ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

6.1.8. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. 
Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z je​dnakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć za​pewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wyko​na​wca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli​wości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy​padku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama​wiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwier​dzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykony​wanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. 
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. 
Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. 
Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko​nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podsta​wie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko​nawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewia​rygodne, to Za​mawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prze​prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryter​iami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

6.6.2. Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech​ni​czną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku ma​teriałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dos​tar​czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno​znaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zama​wia​jącemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej.

6.7. 
Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.
6.7.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama​wia​jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dzien​nika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

6.7.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze​biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospo​darczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, naz​wiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

6.7.1.3. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone ko​lej​​nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Za​ma​wia​ją​cego.

6.7.1.4. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

· uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót:

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

· uwagi i polecenia Zamawiającego;

· daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ostatecznych odbiorów robót;

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimaty​czny​mi;

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak​cie wykonywania robót;

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa​dzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;

· inne istotne informacje o przebiegu robót;

6.7.1.5. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

6.7.1.6. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi​su​je z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.7.1.7. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosun​kowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.7.1.8. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrol​ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Zamawiającego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy.

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

· protokoły przekazania terenu budowy;

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

· protokoły odbioru robót;

· protokoły z narad i ustaleń;

· korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie​czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Do​ku​​men​​​tacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.

7.1.2. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o za​kre​sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosz​to​ry​sie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń​czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesię​cznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. 
Zasady określania ilości robót i materiałów

7.2.1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

7.2.2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego Ina​czej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.2.3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. 
Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.


7.4. 
Czas przeprowadzenia obmiaru

7.4.1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

7.4.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

7.4.3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.4.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.4.5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowie​dnimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. 
Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

· odbiór częściowy;

· odbiór ostateczny;

· odbiór pogwarancyjny;

8.1.1. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przepro​wa​dzony niezło​cznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Ja​kość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w opar​ciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i u​przednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszcze​gólnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.1.3.1. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

8.1.3.2. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.1.3.3. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy​jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko​na​nia robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczo​nych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wy​koń​czeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.3.4. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po​szczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploa​ta​cyjne obie​ktu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając po​mniej​szoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.1.3.5. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest proto​kół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zama​wiają​cego.

8.1.3.6. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupełniające lub zamienne);

· recepty i ustalenia technologiczne;

· dzienniki budowy i rejestry obmiarów;

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST;

· opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;

· kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

8.1.3.7. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumenta​cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

8.1.3.8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji proje​ktowej, zgodnie z zapisami umownymi.

9.2. 
Warunki umowy i wymagania ogólne

9.2.1. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszcze​gólnione w kosztorysie.

9.2.2. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem prac budowlanych leżą po stronie Wykonawcy i należy je ująć w kosztach ogólnych; są to:

· organizacja placu budowy

· zabezpieczenie placu budowy

· ochrona, zabezpieczenie ppoż

· koszt zajęcia pasa drogowego

· prace porządkowe

· prace pomiarowe

· wykonanie dokumentacji powykonawczej

· inne prace tymczasowe

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu;

· opłaty/dzierżawy terenu;

· przygotowanie terenu;

· konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu;

· tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł;

· utrzymanie płynności ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

9.3.4. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3. ponosi Wykonawca i na​leży je ująć w kosztach ogólnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

· Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333)
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim / STWIOR
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

B.01.00.00 : PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla planowanych prac budowlanych, które zostaną wykonane podczas prac związanych z re​wi​talizacją Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowieckim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Roboty pomiarowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowym projektowanych obiektów.

1.3.2. Roboty rozbiórkowe

W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę niektórych obiektów oraz elementów wyposażenia parku ze względu ich stan techniczny oraz planowane nowe rozwiązania w przestrzeni parku.
1.3.3. Roboty ziemne
W zakres robót ziemnych wchodzą prace związane z wykonaniem wykopów dla fundamentów projektowanych obiektów (sceny plenerowej, pawilonu parkowego oraz elementów małej architektury) a także korytowania pod projektowane nawierzchnie i urządzenia oraz instalacje przewidziane do zainstalowania na terenie parku.
1.3.4. Roboty hydrotechniczne / remont stawu parkowego

W ramach prac przewidziano remont stawu parkowego obejmujący oczyszczenie zbiornika oraz remont nabrzeża wraz ze schodami terenowymi i ścieżką dla wędkarzy lokalizowaną bezpośrednio nad wodą.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi​ni​cja​mi podanymi w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen​tacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.6. Roboty na placu budowy

1.6.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budo​wy, co najmniej w zakresie:

· ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

· wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych

· doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub utylizacji ścieków

· urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

· zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego

· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
1.6.2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście o​so​bom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki spo​sób, aby nie stwa​rzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrze​gawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Mini​stra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).
1.6.3. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

1.6.4. Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokie​runkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

1.6.5. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż :

· dla wózków szynowych - 4%

· dla wózków bezszynowych - 5%

· dla taczek - 10%

1.6.6. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

1.6.7. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym za​bez​pieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wycho​dzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wyso​kości 1,1 m lub w inny sposób. 

1.6.8. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrze​gawczymi lub znakami zakazu.

1.6.9. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposa​żenia budowy, fizycznych i che​micznych właściwości substancji znajdu​jących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

1.6.10. Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji.

1.6.11. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno zawierać:

· przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych

· maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

· informacje dotyczące planu BIOZ

1.6.12. Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagro​żenie dla zdrowia i życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożli​wiający dostęp osobom po​stronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi.

1.7. Dokumentacja robót przygotowawczych 

1.7.1. projekt budowlany i projekty techniczne, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz 1609; tekst jednolity z 2022, Dz. U. z 2022 poz. 1679);

1.7.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

1.7.3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

1.7.4. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

1.7.5. protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych
1.8. Roboty tymczasowe

· Zabezpieczenie wykopów.
1.9. Roboty ziemne – wykopy

1.9.1. Wykop należy wykonać z należytą ostrożnością z powodu znajdujących się na te​renie objętym opracowaniem drzew. Wykop należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych. W razie wystąpienia wody gruntowej lub opadów wykop należy odwadniać. Przed zakopaniem wykopu należy ułożyć właściwe ewentualne folie ostrzegawcze oznaczające poszczególne sieci. 

2. Materiały

2.1. Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokoś​cio​wych wg zasad niniejszej ST są:

· paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,

· słupki betonowe,

· farba chlorokauczukowa.

2.2. Przy pracach ziemnych materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych pun​któw wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wy​tycze​niem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów wykony​wane będą spec​ja​li​​stycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt po​mia​rowy powinien gwaranto​wać uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

3.2. Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacji na terenie zabytkowego parku do prowadzenia robót ziemnych nie należy stosować ciężkiego sprzętu.

4. Transport

4.1. Materiały niezbędne przy pracach ogrodniczych (geowłóknina, taśma ogrodnicza) oraz robotach pomiarowych (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

4.2. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pos​pół​ka stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki trans​por​tu muszą być sprawne technicznie. 

4.3. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. wykonanie prac pomiarowych

5.2.1. Zasady wykonania prac
5.2.1.1. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

5.2.1.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane za​wierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o ma​​teriały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obli​cze​nia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace po​mia​rowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2.1.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomia​rów przez Inżyniera.

5.2.1.4. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich chara​kte​ry​stykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.

5.2.2. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych

Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
5.2.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego muru/ogrodzenia w stosunku do Doku​men​​tacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyzn​a​czyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.2.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
5.3. wykonanie robót rozbiórkowych
5.3.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych

5.3.1.1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

· odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;

· odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem,

· odpowiednich służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być doko​nane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewro​wymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, moco​wanej na palikach wysokości około 1 m;

· drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumaty​cznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

· nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;

· elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym;

· wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu po- przez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów;

· szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących drzew;

· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpie​czyć przed uszkodzeniami;
5.3.1.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

Zde​montowane elementy nawierzchni oraz wyposażenia parku należy wywieźć z te​renu oraz postępować zgodnie z Usta​wą o odpadach
. Miejsce wywozu gruzu i innych elementów z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
W ramach prac przewi​dziano wytworzenie odpadów następu​jących rodzajów (wg Rozporządzenia Mini​stra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. z 29.12.2014, poz. 1923) :

· 17 01 01 / Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
· 17 02 01 / Drewno

· 17 02 03 / Tworzywa sztuczne

· 17 04 05 / Żelazo i stal

· 17 05 04 / Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

· 17 09 04  / Zmieszane  odpady  z  budowy,  remontów  i  demontażu  inne  niż  wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Zgodnie z art. 2 przepisów Ustawy o odpadach nie stosuje się do niezanieczy​szczonej gleby i innych materia​łów występujących w stanie naturalnym, wydo​bytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty
5.3.1.3. Przepisy BHP:

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy stosować następujące przepisy BHP:

· przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z pro​gramem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

· pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;

· w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

· przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i po​zostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;

· Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
· Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;

· Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posia​dać aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo​wlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
5.4. wykonanie robót ziemnych

5.4.1. Zasady wykonywania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytu​acyj​no wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projekto​wanych budynków i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie poło​żenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i prze​krojów po​prze​cznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geome​trycznych, sze​rokości korony, wysokości nasypów i głę​bokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, ła​tą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gru​zu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgo​tności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmecha​nizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielona​czyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.
5.4.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu

Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is =0.98

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczy​szczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4.3. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekro​jom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie po​wi​nien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespo​istych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz termi​nów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.4.4. Skarpy wykopów

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa​dzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obo​wią​zek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:
	L.p.
	Część budowli
	Jednostka
	Dokładność

	1
	Podłoże powierzchni:

  - nierówność powierzchni*)
  - pochylenie poprzeczne powierzchni

  - niweleta powierzchni
	cm

%

Cm
	±3

±0,5

+1, -3

	2
	Skarpy:

  - pochylenia 1:m

  - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej

  - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)
	%pochylenia
cm

cm
	±10

±10

±5

	*) nierówności mierzone łatą 3m


5.4.5. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: wskaźnika zagęszczenia Is
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)
	Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą
	Minimalna wartość Is:

	Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm
	0,95


5.4.6. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.5. Wykonanie robót związanych z remontem / utrzymaniem zbiorników wodnych

5.5.1. Oczyszczenie zbiorników

Prace refulacyjne należy prowadzić zgodnie z badaniami geotechnicznymi i zakończyć po całkowitym usunięciu namułów ze stawu. Pozyskany w ten sposób materiał należy przebadać pod względem składu i zanieczyszczenia w laboratorium akredytowanym na okoliczność ewentualnej obecności substancji toksycznych, a następnie utylizować lub przeznaczyć do ponownego wbudowania w zależności od wyników badań.
5.5.2. Remont nabrzeża

Wszelkie roboty ziemne prowadzone na skarpach przy istniejących drzewach należy prowadzić ręcznie, zabrania się używania maszyn ciężkich, które mogłyby uszkodzić strukturę korzenną drzew. Drzewa należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi dendrologa. 

Przed rozpoczęciem układania mat kokosowych należy wyrównać powierzchnię skarpy. Następnie należy usunąć niepożądane obiekty, takie jak kamienie, drewno lub rosnące trawy. Skarpy należy zagęścić do ID>0,6. Po przygotowaniu gruntu można przystąpić do jego humusowania, czyli rozłożenia wierzchniej warstwy gleby na całej powierzchni terenu, który ma zostać zabezpieczony.

Matę kokosową należy zakotwić w rowkach u podstawy i korony skarpy głębokich na 30cm. Matę należy układać od szczytu skarpy w dół i na zakład 10 do 15 cm. Zaleca się umieszczenie zakładu w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru. Rozłożoną matę należy na długości przymocować szpilkami drewnianymi w rozkładzie określonym przez producenta oraz dostosowanym do nachylenia skarpy (max. 1m w rozstawie naprzemiennym).

Po montażu można przystąpić do obsiewu traw lub nasadzeń roślinności, otwory pod nasadzenia należy wykonywać w kształcie litery X lub Y wzdłuż spadku zbocza. W przygotowanych w ten sposób otworach należy posadzić roślinność, a następnie nałożyć na ich podstawę siatkę. Nasadzenia określono w projekcie zieleni. Mieszankę traw do obsadzenia skarp stawu należy dobrać do czasu w okresie wegetacyjnym w jakim będzie wysiewana trawa. Nie należy wykonywać obsiewu traw poza okresem wegetacyjnym.

Wszelkie prace ziemne wykonywane przy wale przeciwpowodziowym będącym północną skarpą stawu wykonywać ze szczególną ostrożnością. Zgodnie z art. 176 ust. 1 Prawa Wodnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:

· przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

· uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

· prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;

· wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;

· wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;

· lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostką obmiaru robót pomiarowych jest 1 m² (metr kwadratowy).

7.3. Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych jest 1 m³ (metr sześcienny) na podstawie pomiarów stanu istniejącego

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

8.3. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia płatności za roboty pomocnicze:

Kwota jednostkowa powinna uwzględniać również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wy​ko​nanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery za​bez​pieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pra​cowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i pla​cu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy związane i standardy

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo​wlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

· Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

· Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim / STWIOR
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

B.02.00.00 : ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące planowanych prac bu​dowlanych w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach prac związanych z rewitalizacją parku i obejmują:

· Budowę nowej sceny plenerowej z zadaszeniem

· Budowę pawilonu parkowego

· Budowę fontanny parkowej wraz z komorą techniczną

· Budowę placu zabaw
· Przebudowę ogrodzenia parku (obejmującą również prace konserwatorskie dotyczące reliktów dawnych zabudowań gospodarczych na krawędzi skarpy)

· Budowę schodów terenowych od strony terenu przy Muzeum

· Przebudowę schodów terenowych do parku od strony ul. Browarnej (wraz z konserwacją bramy wejściowej)

· budowę nowych nawierzchni utwardzonych alei parkowych
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

· wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Spe​cyfikacją Techniczną BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku​mentacją Projektową i niniejszą specyfikacją. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

· Ustawie Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333),

· ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

· ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

2.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wy​maganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wyma​ganiom zawartym w odnośnych normach oraz warunkach technicznych.
2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać:

2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.4.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.

2.4.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.4.4. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty wymienione powyżej w niniejszej  Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.4.5. Wszystkie materiały powinny być atestowane do stosowania w Obiektach Użyteczności Publicznej.
2.5. Ogólne wytyczne dotyczące betonu

Beton ma być zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywać się parametrami zgodnymi z klasami ekspozycji oraz możliwością łatwego wbudowania.

Wytyczne co do wykonania betonu spełniającego wymogi są określone w normie PN-EN 206-1.

Klasyfikacja i określenie środowisk agresywności na oczyszczalni należy uwzględnić w projektowanym betonie zgodnie z PN-EN 1992-1-1 – klasa ekspozycji j.w.

Obowiązuje ogólna zasada doboru max średnicy ziaren kruszywa zależnie od grubości elementu budowlanego i odległości między prętami zbrojeniowymi. Max wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekraczać 1/5 grubości wykonywanego elementu i dodatkowo musi być mniejsza od odległości między zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem.

Ze względu na mrozoodporność kruszywo użyte do betonu ma mieć porowatość nie większą niż 4% w konstrukcjach zagłębionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i częściowo zagłębionych.

Reaktywność alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-46:1992 powinna spełniać wymagania odpowiadające stopniowi "0" reaktywności alkalicznej (dla konstrukcji na wolnym powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiorników i komór nie będących zbiornikami) i "1" dla konstrukcji osłoniętych od czynników atmosferycznych (konstrukcje pod przykryciem) nie będących zbiornikami. Do zbiorników i komór zabronione jest używanie kruszywa wapiennego.
2.5.1. piasek 

Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:

· wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

· możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
· Wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3.0 według PN-S-02205 pt.2.8.2.
· wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5.

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać zanieczyszczeń:

· obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12),

· organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
2.5.2. Kruszywo

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo, które powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.5.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzy​wymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

[image: image1.png]EXEEs

gy

TN

R

ok oot e o




1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

2.5.2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

	1.
	Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż
	od 2 do 10
	PN-B-06714-15

	2.
	Zawartość nadziarna, nie więcej niż
	5
	PN-B-06714-15

	3.
	Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż;
	35
	PN-B-06714-16

	4.
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż:
	1
	PN-B-04481

	5.
	Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481
	od 30 do 70
	PN-64/8931-01

	6.
	Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż;

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:
	35

30
	PN-B-06714-42

	7.
	Nasiąkliwość, nie więcej niż:
	3
	PN-B-06714-18

	8.
	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:
	5
	PN-B-06714-19

	9.
	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:
	1
	PN-B-06714-28

	10.
	Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00
	80
	PN-S-06102


2.5.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej płyty należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom wg PN-B-32250:1988. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Obowiązki wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko​rzy​stnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate​riałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego.

3.3. Sprzęt do wykonania robót budowlanych 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· koparek,

· betoniarek,

· zagęszczarek płytowych wibracyjnych,

· ubijaków ręcznych i mechanicznych,

· ładowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów budowlanych

4.2.1. Do rozwiezienia wszystkich stałych materiałów budowlanych mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.

4.2.2. Do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  używać  samochodów  wywrotek lub samo​cho​​dowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorgani​zo​wany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników betonu na czas transportu, powi​nien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.2.3. Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających przed ich zabrudzeniem  zanieczyszczeniami  obcymi  czy  w  przypadku cementu worko​wa​nego, przed wpływami atmosferycznymi. Cement należy przewozić zgodnie z wyma​ganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport kruszywa. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami.

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania. Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją.

4.2.7. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.

4.2.8. Wykonawca powinien wykonać Projekt organizacji transportu elementów konstrukcji stalo​wej z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt organizacji transportu powinien zawierać:

· harmonogram realizacji transportu,

· określenie gabarytów i masy transportowanych elementów,

· sposób za i wyładunku elementów stalowych,

· rodzaj środków transportowych,
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Ogólne warunki dotyczące wykonania elementów betonowych i żelbetowych

5.2.1. Do szalowania elementów konstrukcyjnych obiektu stosować inwentaryzowane desko​wa​nie stalowe, aby uzyskać gładką powierzchnię zewnętrzną betonu. Do łączenia deskowań stosować patentowe łączniki zapewniające szczelność elementu po stwardnieniu betonu. 

5.2.2. Przed betonowaniem umieścić w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane w projekcie elementy konstrukcyjne i technologiczne, takie jak np.: marki stalowe, kotwy, przejścia szczel​ne rurociągów, obramowania, stopnie złazowe oraz szalunki otworów techno​logi​cznych. Przy rozmieszczaniu tych elementów rozpatrywać łącznie projekt technologiczny i konstrukcyjny.

5.2.3. Do betonowania stosować mieszankę uprzednio zaprojektowaną i kontrolowaną laborato​ryj​nie. W czasie betonowania należy kontrolować zachowanie się desko-wań, a szybkość betonowania powinna być limitowana zdolnością szalunków do przenoszenia parcia świeżo układanej mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i u​kła​dana równomiernie w warstwach gr. max. 30-40cm bez tworzenia „kopców” przy​czy​nia​jących się do rozsegregowania mieszanki. Wysokość zrzucania mieszanki nie może prze​kra​czać 150cm.

5.2.4. Zagęszczenie mieszanki wykonywać przy użyciu wibratorów wgłębnych. Niedopuszczalne jest opieranie urządzenia wibrującego o pręty zbrojenia konstrukcji. Górnej powierzchni poszczególnych warstw nie powinno się wygładzać (za wyjątkiem warstwy wierzchniej).

5.2.5. Powierzchnia betonu ma być gładka bez odprysków, zagłębień, raków i wszelkiego rodzaju porowatości. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takich usterek należy postę​po​wać w sposób opracowany w naprawach betonów. W przypadku stwierdzenia przecieków lub pocenia się należy usunąć wadę poprzez Iniekcję środkami do tego przeznaczonymi pod kontrolą przedstawicieli producentów. 
5.2.6. Zbrojenie elementów żelbetowych stalą kl. A-IIIN. Zbrojenie należy wykonywać z dużą starannością zapewniając zachowanie właściwych - podanych na rysunkach - otulin prętów zbrojeniowych (stosować podkładki z tworzywa sztucznego).

5.2.7. Pielęgnacja betonu

PIELĘGNACJA ŚWIEŻEGO BETONU JEST BARDZO WAŻNYM ETAPEM WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH. Zła pielęgnacja na etapie wykonawstwa może doprowadzić do powstawania rys skurczowych. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikro rysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego nagrzewania się betonu od słońca.

Świeży beton należy chronić przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem. Beton pielęgnować postępując zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13670, załącznik F.

Do prawidłowego wiązania cementu w betonie konieczna jest pielęgnacja poprzez polewanie go wodą. Sposób pielęgnacji świeżego betonu poprzez nawilżanie powinien być ustalony dla określonych warunków i pory roku z uwzględnieniem następujących minimalnych okresów nawilżania:

· 3 dni dla każdego betonu

· 7 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu portlandzkiego

· 14 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu hutniczego

· 14 dni dla betonów wodoszczelnych (np gdy betonujemy basen lub szczelne fundamenty).

Im dłużej utrzymuje się beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego właściwości. W związku z tym najkorzystniej jest utrzymywać duże powierzchnie betonu pod stałą warstwą wody. W zwykłych warunkach polewanie wodą należy rozpocząć w okresie letnim po upływie około 12 godzin a w okresie chłodniejszym po upływie 24 godzin od zabetonowania. 

Zaleca się stosować następującą częstotliwość nawilżania:

· przy temperaturze powietrza powyżej +15 stopni C 
w ciągu dnia przynajmniej co 3 godziny i raz w ciągu nocy 

· przy temperaturze powietrza poniżej +15 stopni C nie rzadziej niż 3 razy na dobę

· przy temperaturze powietrza poniżej +5 stopni C można zaprzestać nawilżania betonu wodą.

Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym okresie jest nakrycie go folią z PCV lub polietylenu. Folię można układać na powierzchni betonu bezpośrednio po jego zagęszczeniu, zabezpieczając beton w okresie największych strat wilgoci. Zaleca się jednak układanie folii po 3-5 godzinach od zaformowania. Świeży beton należy chronić również przed zbytnim nagrzaniem. Podwyższenie temperatury powyżej +20 stopni C nie jest szkodliwe o ile beton utrzymywany jest w stałej wilgoci. Jednak nagłe polanie zimną wodą silnie rozgrzanego betonu może doprowadzić do pojawienia się rys i spękań. Dlatego w czasie upałów beton należy polewać bardzo często lub po nawilżeniu nakryć go folią bądź brezentem.

Ewentualne powstałe zarysowania skurczowe (jeżeli takie powstaną) nie stanowią zagrożenia utraty nośności czy stateczności, to jednak mają one wpływ na szczelność i trwałość obiektu. Dlatego też zaleca się naprawić ewentualne powstałe zarysowania przez ich uszczelnienie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wyma​gania ogólne". 

6.2. Kontrola nawierzchni utwardzonych 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

6.2.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową pod względem :
· geometrii wykonania,

· spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Obowiązki wykonawcy
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi doty​czące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego obiektu wymiary z dokumentacji należy potwier​dzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość.

7.3. Jednostka obmiarowa
· dla murów i innych elementów trójwymiarowych : 1 m³ (metr sześcienny).

· dla nawierzchni utwardzonych i innych powierzchni : 1 m² (metr kwadratowy)
· dla robót liniowych – 1 mb (metr bieżący)
· dla innych elementów – 1 sztuka
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wysta​wionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.5. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wyma​ga​niami Inży​​niera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozy​tywne.

8.6. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów.
8.7. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem przedstawicieli inwestora, pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w cało​ściowej ofercie składanej na wykonanie prac

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:

10.1. Ustawy
· Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333)
10.2. Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. Nr.75,poz.690. z późn. zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

10.3. Normy
· PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
· PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
· PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

· PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

· PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń organicznych.

· PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
· PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
· Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych.

· Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim / STWIOR
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

B.03.00.00 : ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru prac związanych z przebudową i budową instalacji technicznych, które zostaną wykonane w ra​mach prac związanych z rewitalizacją Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowie​ckim.

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji budowlanych:

· Przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej na terenie parku wraz z budową systemu retencji wody na cele podlewania zieleni

· Budowę systemu nawadniania zieleni

· Przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanych obiektów wraz z budową przepompowni ścieków
· Wykonanie wymiany linii kablowych elektroenergetycznych zasilających obiekty na terenie parku, latarnie parkowe oraz system monitoringu na terenie parku
· Przebudowę instalacji oświetlenia terenu 
(demontaż elementów istniejących i instalację nowych – słupów latarni parkowych oraz energooszczędnych opraw o źródle światła LED)

· Instalację monitoringu wizyjnego na terenie parku (instalacja światłowodowa + kamery montowane na słupach latarni parkowych)

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i określeniami podanymi w ST BH.00.00.00 pkt. 1.4..

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na bębnach a jeśli są to krótkie odcinki dopuszcza się w kręgach. Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń. Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

· kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 

· bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, 

· końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

2.3. Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych.

2.4. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i za​​ak​ceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

· przyczepa do przewożenia kabli, 

· spawarka transformatorowa do 500A, 

· drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST BH.00.00.00 „Wyma​gania ogólne” . 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.

4.4. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i prze​cho​wywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjal​nych właściwości zastrzeżonych przez producenta. 
4.5. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu, wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mecha​niczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st.C i niższej. Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.6. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nad​miernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy zała​dun​ki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. 

4.7. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepi​sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych para​metrów technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl. dem formalnym jak i rzeczowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 

4.8. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

4.9. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 

· samochód samowyładowczy do 5Mg, 

· samochód skrzyniowy do 5Mg, 

· samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 

· środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie instalacji elektrycznej.
5.2.1. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z Projektem Technicznym. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. Stosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania. Oprócz sprawdzenia zadziałania wszystkich aparatów i urządzeń wykonać pomiary odbiorcze całości instalacji. 
5.2.2. Pracownicy przy wykonywaniu robót elektrycznych powinien posiadaniem świadectwa kwa​lifi​kacyjnych elektrycznych oraz zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisów BHP.

5.2.3. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociągowych i ka​nalizacyjnych. 

5.2.4. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady , błędy monta​żo​we i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji . Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje 
· sprawdzenie ciągłości przewodów głównych , ochronnych i dodatkowych

· sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
· pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

· pomiar rezystancji izolacji kabla
· pomiar uziemień
· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

· przeprowadzenie prób działania

5.2.5. Ułożenie kabli
Wszystkie kable wyprowadzane i wprowadzane z Szaf układać w ziemi. Wykop pod kable wykonać o szerokości 40cm i głębokości min:

· 50cm - dla kabli nN oświetleniowych,

· 70cm – dla kabli nN

 Zwrócić należy szczególną OSTROŻNOŚĆ na biegnącą w pobliżu infrastrukturę podziemna (miejsca zbliżeń zaznaczono na planie zagospodarowania terenu), miejsca te nie dają 100% pewności ich lokalizacji w tych miejscach zaleca się prace ziemne wykonywać ręcznie przy użyciu łopat oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wykrywania.

Kable w wykopie układać ręcznie na 10cm w gruncie w rurze osłonowej karbowanej koloru niebieskiego fi 100 . Przy szafkach rozdzielczych   pozostawić ok. 2mb zapasów kabla. Na rurę osłonową, należy założyć (oznaczniki kablowe) w odstępach nie większych niż 10m oraz przy skrzyżowaniach, wyjściach i wprowadzeniach z rozdzielnic. Na oznacznikach należy umieścić: nr ewidencyjny kabla/ typ kabla/ znak użytkownika kabla/ rok ułożenia kabla/ długość kabla.

Uziemienie wykonać jako uziom sztuczny pionowy prętowy na głębokość min 3m aż do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia tj.: rozdzielnicy SZS tężni RA≤1,04Ω

Rozdzielnicy toalety kontenerowej RA≤1,04Ω, Szafy Tablicy Rozdzielczej TR RA≤0,25Ω, dla szafy CPD RA≤0,62Ω, dla skrzynek GPD RA≤1,00Ω, dla skrzynek LPD RA≤1,66Ω

Przy wbijaniu uziomu prętowego należy zwrócić szczególna uwagę aby nie uszkodzić mediów podziemnych biegnących w pobliżu. Następnie kable można zasypać 20cm warstwą ziemi nastę​pnie wzdłuż trasy rozłożyć folią kalandrową koloru niebieskiego, następnie kolejną warstwę luźnej ziemi rodzimej. Resztą ziemię z wykopu zniwelować i uporządkować teren.
5.3. Budowa instalacji teletechnicznej
Projektowana kanalizację teletechniczną będzie wykonana z rur RHDPEØ25/2 z wewnętrzna warstwą poślizgową typu RHWPEwpr z pilotem do zaciągania kabla. 

Łączenia rur polietylenowych rurociągu kablowego powinno być wykonane przy użyciu złączek rurowych (skręcanych) typu RHDPE Ø25. Złączki powinny być szczelne i wytrzymałe na działanie podwyższonego ciśnienia powietrza (100Kpa) w przypadku stosowania różnych metod pneumatycznego zaciągania kabli. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności, rurociągi kablowe powinien być szczelne w każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy jaki i eksploatacji. Do uszczelnienia końców rur rurociągów kablowych należy stosować złączki końcowe RHDPE Ø25.

Projekt obejmuje ułożenie rurociągu kablowego w ziemi na głębokości min 0,8m. Przejścia pod ciągami pieszymi lub jezdniami wykonane zostaną metodą przecisku rurą grubościenną typu HDPE Ø110/6,3 zgodnie z zachowaniem obowiązujących norm i rozporządzeń branżowych. W przypadku stosowania metody wykopu, ułożone rury należy zasypać 20cm warstwą piasku a następnie ułożyć folię ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” a następnie zasypać ponownie warstwą 10cm piasku. Następnie zasypać wykop warstwą ziemi.

Wszelkie prace budowlane objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami.
UWAGA: W jednej rurze kanalizacji teletechnicznej może być tylko jeden kabel światłowodowy. Niedozwolone jest zaciąganie większej ilości kabli niż jeden do jednej rury teletechnicznej aby uniknąć skręcania lub splątania kabli.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
6.3. Badania i pomiary instalacji elektrycznych 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

6.3.1. Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

· rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
· wewnętrzne linie zasilające wlz, 

· wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 

· układy zasilania obwodów pomocniczych, 

· układy sygnalizacji i sterowania, 

· dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

6.3.2. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

· pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji 400 V; 

· pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 Mom. 

· Pomiar kabli zasilających, 

· Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

6.3.3. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

· punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 

· w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 

· silniki obracają się we właściwym kierunku. 
6.3.4. Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej czę​ści robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i u​le​ga​jących zakryciu podlegają: roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z pod​ło​żem,

8.2.2. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.2.3. Należy sprawdzić: 

· jakość ułożenia kabli w tynku oraz w osłonach i przepustach, 

· zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

· jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 

· konserwację

· naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

10.1. Rozporządzenia

· Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Dz.U. Nr 33 z 2003 Rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporzą​dze​nie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

· Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

10.2. normy

· PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

· PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

· PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

· PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe 

· PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk

· PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

· PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

· PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

· PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

· PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

· PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
· PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

· PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

· PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”

· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa 2003

· Wytyczne techniczne producentów, dotyczące warunków stosowania wyrobów, montażu i konserwacji.
10.3. Inne dokumenty

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r.

· Pol​ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Warszawa 1994
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim / STWIOR
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

B.04.00.00 : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wykończeniowych w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obejmujących ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach prac wykoń​czeniowe związanych z rewitalizacją parku i obejmują.

· instalację obiektów małej architektury 

· roboty wykończeniowe związane z projektowanymi obiektami lokalizowanymi na terenie parku – sceną plenerową, pawilonem parkowym, fontanną parkową

· prace konserwatorskie związane z rzeźbami parkowymi

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BH.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym projekcie budowalnym, spełniać posta​wione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.4. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro​bót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji proje​kto​wej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.5. Wszystkie materiały powinny posiadać:
2.5.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.5.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.

2.5.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.5.4. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty wymienione powyżej w niniejszej  Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.5.5. Wszystkie materiały powinny być atestowane do stosowania w Obiektach Użyteczności Publicznej.

2.6. Elementy małej architetkury

Projektowane elementy trwale związane z podłożem – należy wykonać kotwienie w gruncie w spo​sób przewidziany przez producenta elementu zapewniający wandaloodporność / uniemożliwienie przesunięcia.
3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego.

3.3. Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów.

4.3. Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilo​ści wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wytyczne dotyczące prac związanych z drobnymi formami architektonicznymi / 
małą architekturą

5.2.1. 
Wszystkie elementy projektowanych urządzeń należy przygotować według opisu, rysunków technicznych, zabezpieczyć i gotowe dostarczyć na budowę.

5.2.2. Elementy małej architektury należy zamontować na fundamentach systemowych certyfiko​wanych przez producentów – montaż według zaleceń producentów. 

5.2.3. Wszystkie elementy drewniane powinny w miarę możliwości pochodzić od tego samego dostawcy i być wykończone w ten sam sposób – elementy drewniane należy wykonać z tego samego rodzaju drewna i zabezpieczyć w ten sam sposób. Kolory i materiały należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem na podstawie przedstawionych przez wykonawcę próbek oraz modeli testowych.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robot i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera (inspektora).

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostką obmiaru Robót jest:

· dla posadzek i ścian - 1 rn²

· dla robót liniowych – 1 mb

· dla innych elementów – 1 sztuka
8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wysta​wionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.5. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wyma​ga​niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.6. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów

8.7. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem przedstawicieli inwestora, pod kątem zgodności z doku​men​tacją techn., prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i normami okre​ślającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w DM-00.00.00 Wymagania ogólne. 

9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac

10. Przepisy związane i standardy

· Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333)
· Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika  budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

· PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.

· PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

· PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

· PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

· PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

· PN-88/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

· PN-B-20130 + A "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)".

· PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok.

· PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia.

· PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

· PN-81/C-81508 Oznaczenia czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna).

· PN-80/C-81531 Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

� Podział robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)


� prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z opracowaniem projektowym dotyczącym rozbiórek : mgr inż. arch. Artur Cebula, mgr inż. Michał Staszałek : Rewitalizacja Parku Solidarność i parku przypałacowego w Tomaszowie Mazowieckim / Projekt rozbiórek, 2023. W opracowaniu zawarto szczegółowe wytyczne oraz parametry dotyczące obiektów przewidzianych do rozbiórki.


� Szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia prac : część 4 PT : projekt branży hydrotechnicznej.


� Ustawa z dnia 14.12.2012  o odpadach, Dziennik Ustaw nr 213, poz. 21; (tekst jednolity z 2022, poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).


� szczegóły dotyczące sposobu postępowania konserwatorskiego zawarto w opracowaniu : mgr inż. arch. Artur Ce�bula, mgr inż. arch. Anna Kunkel, mgr inż. arch. kraj. Anna Więckowska, mgr inż. Michał Moliński : Program Prac Konser�wa�torskich / Rewitalizacja Parku Solidarność i parku przypałacowego w Tomaszowie Mazowieckim, 2023





PAGE  
STWIOR : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO ‘SOLIDARNOŚĆ’ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM / STR 3 z 44

